ООО "ТК "Теплая керамика" г. Казань, ул. Спартаковская, 2Б

ул. Складская, 1А

Тел.: (843) 203-47-47

е-mail: info@tkeramika.ru www.tkeramika.ru

Прайс-лист от 11.04.2017 г.

| Вид изделия | Наименование | Марка Прочности | Морозостойко | Розничная | Вес, | Кол-во на | Норма загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сть | цена с | кг/шт. | подд. | шт.(подд)/авто |
|  |  |  |  | НДС, |  |  |  |
|  |  |  |  | руб./шт. с |  |  |  |
|  |  |  |  | доставкой |  |  |  |
| Кирпич керамический | Красный | М175 | F 100 | 17,4 | 2,45 | 420 | 7140 (17) |
| пустотелый одинарный | Шоколад | М175 | F 100 | 22,8 | 2,45 | 420 | 7560 (18) |
|  | Терракот | М176 | F 101 | 22,8 | 2,45 | 420 | 7560 (18) |
| (250х120х65) | Ваниль | М175 | F 100 | 21,4 | 2,45 | 420 | 7980 (19) |
|  | Флеш-обжиг | М175 | F 100 | 20,5 | 2,45 | 420 | 7140 (17) |
|  | Шоколад Антик | М175 | F 100 | 23,4 | 2,45 | 420 | 7560 (18) |
|  | Ваниль Антик | М175 | F 100 | 22 | 2,45 | 420 | 7560 (18) |
|  | Флеш Антик | М175 | F 100 | 21,8 | 2,45 | 420 | 7140 (17) |
|  | Флеш Клен | М175 | F 100 | 20,9 | 2,45 | 420 | 7560 (18) |
| Кирпич керамический | Красный ГОСТ | М300 | F 100 | 45,90 | 4 | 240 | 4800 (20) |
|  | Шоколад ГОСТ | М301 | F 101 | 47,10 | 4 | 240 | 4800 (20) |
| полнотелый одинарный | Красный ТУ | М300 | F 100 | 36,9 | 4 | 240 | 4800 (20) |
| (250х120х65) | Персик ТУ | М300 | F 100 | 36,9 | 4 | 240 | 4800 (20) |
| Кирпич керамический | Красный | М175 | F 100 | 21,9 | 3,5 | 308 | 5852 (19) |
| пустотелый утолщенный | Шоколад | М175 | F 100 | 30,3 | 3,5 | 308 | 5852 (19) |
| (250х120х88) | Молочный | М175 | F 100 | 29 | 3,5 | 308 | 5852 (19) |
|  | шоколад |  |  |  |  |  |  |
|  | Ваниль | М175 | F 100 | 29 | 3,5 | 308 | 5852 (19) |
|  | Флеш-обжиг | М175 | F 100 | 27,8 | 3,5 | 308 | 5852 (19) |
| Кирпич керамический | Жемчуг | М300 | F 100 | 37,6 | 2,7 | 420 | 6720 (16) |
|  | Жемчуг Антик | М301 | F 100 | 38,3 | 2,7 | 420 | 6720 (16) |
| клинкерный лицевой | Белый топаз | М300 | F 100 | 38,3 | 2,8 | 420 | 6720 (16) |
| пустотелый одинарный | Белый топаз | М300 | F 100 | 38,9 | 2,8 | 420 | 6720 (16) |
| (250х120х65) | Антик |  |  |  |  |  |  |
|  | Шоколад | М300 | F 100 | 37,6 | 2,8 | 420 | 6720 (16) |
|  | Шоколад Антик | М300 | F 100 | 38,3 | 2,8 | 420 | 6720 (16) |
| Кирпич керамический | Красный | М300 | F 100 | 30,8 | 3,55 | 308 | 5236 (17) |
| клинкерный лицевой |  |  |  |  |  |  |  |
| пустотелый утолщенный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жемчуг | М301 | F 100 | 41,4 | 3,85 | 308 | 5236 (17) |
|  | Белый Топаз | М300 | F 100 | 42,6 | 3,85 | 308 | 5236 (17) |
| (250х120х88) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Клинкер тротуарный (200х100х55) |  |  |  |
|  | Красный ГОСТ | более 7,5 Мпа | более F 300 | 30,6 | 2,4 | 450 | 8100 (18) |
|  | Шоколад ГОСТ | более 7,5 Мпа | более F 300 | 33,3 | 2,4 | 450 | 8100 (18) |
|  | Флеш ГОСТ | более 7,5 Мпа | более F 300 | 31,9 | 2,4 | 450 | 8100 (18) |
| Клинкер тротуарный | Шоколад-флеш | более 7,5 Мпа | более F 300 | 33,9 | 2,4 | 450 | 8100 (18) |
|  | ГОСТ |  |  |  |  |  |  |
|  | Красный ТУ | 3,5 - 5,5 Мпа | более F 100 | 25,6 | 2,4 | 450 | 8100 (18) |
|  | (тестовый) |  |  |  |  |  |  |
|  | Цветной ТУ | 3,5 - 5,5 Мпа | более F 100 | 29,4 | 2,4 | 450 | 8100 (18) |

Отгрузка кирпича производится на паллетах упакованным Stretch hood (Стрейч худ) трехслойной соэкструзионной пленкой с логотипом бренда. Тем самым достигается жесткая фиксация кирпича к паллете, что исключает россыпь и повреждение кирпича при транспортировке.